Укладка мозаики и уход за ней

Инструкции по укладке мозаики в помещении

Перед началом укладки мозаики рекомендуем внимательно прочитать инструкции, приведенные ниже. Укладка должна выполняться опытным и квалифицированным специалистом.

1 - Предварительные операции и подготовка поверхности 

Поверхности должны быть гладкими, пленарными, отвесными, прочными, сухими и абсолютно чистыми. Рекомендуется отшлифовать поверхность для получения белого фона; при снятии более 2 мм рекомендуется использовать специальные материалы. Для обеспечения хорошего результата температура окружающей среды должна находиться в пределах между +5° и +30°С.

2 - Подготовка к укладке 

Перед началом укладки рекомендуется провести на облицовываемой поверхности линии, помогающие правильно позиционировать листы. Расстелив листы на полу, измерьте общий размер 3 соседних листов, уложенных так, чтобы расстояние между листами было равно расстоянию между кусочками; перенесите этот размер на облицовываемую поверхность как по горизонтали, так и по вертикали, с тем, чтобы, используя отвес и уровень, можно было нанести сетку. Стена окажется разделенной на несколько квадратов, каждый из которых соответствует девяти листам мозаики.

3 - Укладка 

[image: image1.png]2




Используйте клей для мозаики, при укладке мозаики на цементные подстилающие слои (стяжка, штукатурка, гипсокартон). Для других основ рекомендуется уточнить наиболее подходящий клей. Рекомендуется использовать клеи белого цвета для стеклянной мозаики, чтобы после укладки цвет мозаики не приобрел нежелательных оттенков. Прочитайте и соблюдайте инструкции производителя клея. Для оптимальной укладки рекомендуется проверить, что клей имеет достаточную консистенцию для того, чтобы листы мозаики не сползали. Плоской стороной шпателя равномерно нанесите клей на стену, покрывая площадь, не превышающую площадь девяти листов. Зазубренной стороной шпателя (зубья мин. 3,5 мм.) "причешите" клей. Рекомендуем не покрывать клеем слишком большие поверхности для предотвращения образования пленки на поверхности, подготовленной для укладки.

А - мозаика, наклеенная на бумагу 

Приклейте листы мозаики так, чтобы сторона с бумагой была обращена к работнику.

Нажимайте на бумагу, всегда выполняя движения в одну сторону.

Постучите по кусочкам мозаики резиновым шпателем для обеспечения полного приклеивания. Настоятельно рекомендуется не использовать металлический шпатель.

Важно убедиться, что расстояние между двумя соседними листами равно расстоянию между соседними кусочками мозаики с тем, чтобы все затирки были одинаковыми. После укладки подобным способом девяти последовательных листов вернитесь к ранее уложенным листам и мокрой губкой смочите бумагу - подложку так, чтобы она сама начала легко отделяться от мозаики. Работайте осторожно, так как клей на этом этапе еще сырой. Теперь снимите бумагу, беря ее за угол и медленно перемещая по диагонали, рядом со стеной, стараясь не сместить кусочки мозаики.

Скорректируйте дефекты выравнивания маленьким шпателем и удалите излишки клея до того, как он высохнет. Повторяйте все эти операции до тех пор, пока не будет облицована вся облицовываемая поверхность. До начала затирки швов подождите 24 часа до высыхания клея. Важное примечание: для укладки мозаичных смесей с мозаикой действительны эти же вышеописанные правила, однако следует обращать особое внимание на разницу толщины кусочков.

Перед началом укладки на задней части каждого листа, т.е. на части, которая будет соприкасаться с клеем, рекомендуем вокруг каждого кусочка мозаики нанести количество затирки, необходимое для компенсации разницы толщины кусочка мозаики и расположенных рядом кусочков.

Дополнительные инструкции для укладки и затирки мозаики формата 10X10 мм

При укладке мозаики 10x10 мм для разравнивания клея рекомендуется использовать шпатель с зубьями макс. 3 мм.

После укладки листов и снятия с мозаики бумаги скорректируйте все дефекты шпателем толщиной макс. 0.5 мм.

Внимание: важно удалить все остатки клея до того, как он высохнет, особенно если предполагается выполнять затирку мозаики цветом, отличным от белого цвета клея. Очень важно всегда использовать затирку с мелкими зернами и соблюдать инструкции фирмы - изготовителя.

В - Мозаика, наклеенная на сетку 

Приклейте лист к поверхности лицевой частью вверх, нажимая резиновым шпателем.

Важно убедиться, что расстояние между листами равно расстоянию между отдельными кусочками, чтобы все швы были одинаковыми. До начала затирки подождите 24 часа до высыхания клея.

4 - Затирка швов 

[image: image2.png]



Рекомендуем использовать состав, выбранный для затирки мозаики, по инструкциям фирмы - изготовителя.

Перед началом затирки тщательно очистите кусочки мозаики ото всех остатков клея, оставленных бумагой (для мозаики, наклеенной на бумагу), смоченной в воде губкой. Нанесите затирку резиновым шпателем в вертикальном и горизонтальном направлении, покрывая за раз не более 2 квадратных метров.

Удалите лишнюю затирку резиновым шпателем, перемещая его по диагонали. Оставьте затирку в швах для высыхания приблизительно на 10-20 минут (время может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды) до тех пор, пока она не станет слегка матовой.

5 - Очистка 

[image: image3.png]


   [image: image4.png]



После затирки влажной губкой с мозаики удаляется излишек раствора, выходящий из швов. Работайте всегда по диагонали, не нажимая слишком сильно и сохраняя губку плоской с тем, чтобы не вымывать затирку из шва.

Дайте затирке высохнуть по инструкциям фирмы - изготовителя, приведенным на упаковке, и снова несколько раз выполните очистку от излишков влажной губкой. При необходимости используйте кислотный очиститель, смывая его несколько раз большим количеством воды.

6 - Резка стеклянной мозаики 

Кусочки мозаики могут нарезаться следующим образом:

- индивидуально, отдельно каждый кусочек, используя кусачки для мозаичных работ;

- рядом кусочков, разрезая бумагу или сетку ножом;

- целым листом алмазным диском диаметром 10 см с непрерывным венцом. Вначале отметьте карандашом разрезы, которые необходимо выполнить, на бумаге (или на мозаике, если она наклеена на сетку), а затем разрежьте мозаику алмазным диском, за несколько проходов, каждый раз более глубоких, для предотвращения раскалывания кусочков мозаики.

7 - Уход 

Для ежедневной очистки рекомендуем использовать обычные нейтральные моющие средства.

Не используйте воск, масла, фтористоводородную кислоту и фосфорную (или ортофосфорную) кислоту.

Для удаления сильных загрязнений рекомендуется использовать слегка кислотное моющее средство в соответствии с рекомендациями фирмы - изготовителя, сразу же смывая его несколько раз большим количеством воды.

Инструкции по укладке мозаики в бассейне

Помимо общих инструкций по укладке мозаики при укладке мозаики в бассейне следует также соблюдать приведенные ниже рекомендации.

- Предварительные операции

Перед началом укладки мозаики рекомендуется выполнить проверку бассейна на герметичность с целью выявления, при обнаружении утечек воды, необходимости выполнения герметизирующей обработки, и выполнить статические испытания структуры. Напоминаем, что материал, используемый для шлифовки, не является герметизирующим. Стройплощадка должна защищаться от воздействия дождя и солнца и, в частности, необходимо предотвратить застой воды на облицованных поверхностях по меньшей мере в течение 20 дней после укладки. Это защитное покрытие будет также служить для поддержания температуры подстилающего слоя в пределах от 5°С до 30°С с начала укладки и по меньшей мере в течение 10 дней после окончания работ.

- Мозаика

Для большей гарантии герметичности наиболее часто используемых клеев рекомендуется мозаика, наклеенная на бумагу. При применении золотой мозаики рекомендуется использовать волнистую мозаику для пола.

- Подстилающий слой

Для хорошей адгезии клея необходимо удалить остатки шабровочного или подобного материала железными щетками, ротационным шлифовальным кругом или содой в гранулах, разведенной до 5% в воде, и сразу же сполоснуть. Отшлифуйте шлифовальным кругом неровности цемента и выступающую железную арматуру и покройте ее соответствующим антикоррозионным составом.

Если возможно, рекомендуется закруглить все вертикальные и горизонтальные кромки с радиусом, большим или равным 50 мм, если укладываемая мозаика наклеена на сетку, и 30 мм, если она наклеена на бумагу. При этом мозаика может точно следовать подстилающему слою.

- Клей

При укладке мозаики в бассейн на цементный подстилающий слой используйте специальные клеи для наклеивания мозаики в бассейнах. Используйте зубчатый шпатель размером 5 мм. Избыток клея удаляется пластмассовой щеткой.

ВАЖНО

Рекомендуется не заполнять водой бассейн по меньшей мере в течение первых 20 дней после укладки мозаики.

- Термальные бассейны

При укладке мозаики в термальных бассейнах рекомендуем выполнять затирку мозаики эпоксидной затиркой, учитывая особую агрессивность содержащихся в воде веществ.

- Очистка и уход

Для удаления сильных загрязнений бассейнов, облицованных мозаикой, рекомендуется использовать слегка кислотное моющее средство в соответствии с рекомендациями фирмы - изготовителя, сразу же смывая его несколько раз большим количеством воды. По завершении операций укладки упаковка и оставшийся материал (мозаика и плиты) могут выбрасываться как строительный мусор.

